
UDC

中国土木工程学会标准
P                                       T/CCES XX－201X

中空内模金属网水泥内隔墙应用技术规程

Technical specification for cement interior partition wall with hallow inner-formwork metal mesh

201X–XX–XX 发布








201X–XX–XX 实施
中国土木工程学会    发布
中国土木工程学会标准

中空内模金属网水泥内隔墙应用技术规程

Technical specification for cement interior partition wall with hallow inner-formwork metal mesh
T/CCES XX－201X
批准单位：中国土木工程学会

施行日期：201X年XX月XX日
201X  北  京
前  言

根据中国土木工程学会标准与出版工作委员会《关于发布<2017年中国土木工程学会标准研编计划（第一批）>的通知》（土标委[2017]14号）的要求，规程编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国际标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本规程。

本规程的主要技术内容是：1 总则；2 术语；3 性能要求；4 型式检验；5 设计；6 施工；7 检验与验收。

本规程由中国土木工程学会标准与出版工作委员会管理，由中国建筑科学研究院有限公司负责具体技术内容的解释。执行过程中如有意见或建议，请寄送中国建筑科学研究院有限公司（地址：北京市北三环东路30号，邮政编码：100013）。

本规程主编单位：中国建筑科学研究院有限公司

本规程参编单位：XXX
XXXX

XXXXX
XXXXXX

本规程主要起草人员：XX  XXX

本规程主要审查人员：XX    XXX  
目  次
11 总则


22 术语


33 性能要求


33.1 材料


43.2 中空内模金属网水泥内隔墙


64 型式检验


75 设计


75.1 一般规定


75.2 构造设计


106 施工


106.1 一般规定


106.2 施工工艺


147 检验与验收


147.1 一般规定


157.2 主控项目


167.3 一般项目


18附录A 中空内模金属网水泥内隔墙型式检验报告式样


20本规程用词说明


21引用标准名录


附：22条文说明




Contents
11  General Provisions


22  Terms


33  Performance Requirements


33.1  Materials


43.2  Cement Interior Partition Wall with Hallow Inner-formwork Metal Mesh


64  Initial Type Test


75  Design


75.1  General Requirements


75.2  Structure Design


106 Construction


106.1  General Requirements


106.2  Construction Technology


147 Inspection and Acceptance


147.1 General Requirements


157.2  The Main Control Items


167.3  The General Items


18Appendix A  Test Report of Initial Type Test for Cement Interior Partition Wall with Hallow Inner-formwork Metal Mesh


20Explanation of Wording in This Specification


21List of Quoted Standards


22Addition: Explanation of Provisions




1  总  则

1.0.1  为规范中空内模金属网水泥内隔墙在建筑隔墙工程中的应用，做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量，制定本规程。

1.0.2  本规程适用于民用建筑和工业建筑中非承重墙体采用中空内模金属网水泥内隔墙的设计、施工和验收。
1.0.3  中空内模金属网水泥内隔墙的设计、施工和验收，除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。
2  术  语
2.0.1  中空内模金属网水泥内隔墙  cement interior partition wall with hallow inner-formwork metal mesh
采用金属网为中空内模，外附水泥砂浆的非承重内隔墙。其中的中空内模是由金属网片围成一排并列管状体组成，金属网由轻钢龙骨及各种配件固定，在其外侧喷涂压抹水泥砂浆后，成型为“中空内模金属网水泥内隔墙”。
2.0.2  金属网  metal mesh
采用金属板材或卷材经机械切割延伸、扩张成型而产生的波浪形孔状钢板网。

2.0.3  边龙骨  edge of the keel

用于墙体底端与地面固定连接、墙体顶端与顶板或梁固定连接，以及金属网固定的等边L型轻钢龙骨。
2.0.4  横龙骨  transverse keel

用于隔墙与主体墙面或柱子连接、墙体底端与地面固定连接、墙体顶端与顶板或梁固定连接的U型轻钢龙骨。
2.0.5  竖龙骨  vertical keel
用于墙面垂直方向，与边龙骨固定的U型轻钢龙骨。
2.0.6  增强龙骨  strengthen the keel
用于墙体门窗洞口补强的U型轻钢龙骨。
3  性能要求

3.1  材    料

3.1.1  中空内模金属网水泥内隔墙用金属网应符合现行国家标准《钢板网》GB/T 33275的有关规定，网片长度应依据工程需要制作，规格尺寸应满足型检报告及企业标准要求。

3.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙用轻钢龙骨应符合现行国家标准《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981的有关规定，并应符合下列规定：

1  规格尺寸应满足型检报告及企业标准要求；
2  轻钢龙骨牌号不宜低于Q75；

3  壁厚不应小于0.6mm；
4  一般环境下双面镀锌量不应小于100g/m2，潮湿环境下双面镀锌量不应小于180g/m2。
3.1.3  中空内模金属网水泥内隔墙用水泥砂浆或细石混凝土用原材料应符合下列规定：

1  水泥应符合现行国家标准《通用硅酸盐水泥》GB 175的有关规定；

2  拌合用水应符合现行行业标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定；

3  砂应符合现行国家标准《建筑用砂》GB/T 14684的有关规定，宜采用中砂，含泥量不应大于 3.0%；

4  石子应符合现行国家标准《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685的有关规定；

5  外加剂应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定；

6  所用的矿物掺合料、纤维等，应严格按照国家现行有关标准的规定进行检验，并按需要进行试配。
3.1.4  中空内模金属网水泥内隔墙用喷抹水泥砂浆宜优先选用预拌砂浆，并符合现行国家标准《预拌砂浆》GB/T 25181的相关规定。采用抹灰砂浆时，应符合现行行业标准《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220的有关规定。采用喷射水泥砂浆时，其物理力学性能应符合表3.1.4的规定。

表3.1.4  喷射水泥砂浆主要性能指标

	强度等级
	立方体抗压强度（MPa）
	稠度（mm）
	凝结时间（min）

	
	
	
	初凝
	终凝

	M10
	≥10
	90～110
	≤5
	≤10


3.1.5  中空内模金属网水泥内隔墙中填充保温或隔音材料时，应符合下列规定：

1  模塑聚苯板应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1的有关规定；

2  挤塑聚苯板应符合现行国家标准《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2的有关规定；

3  玻璃棉板应符合现行国家标准《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795的有关规定；

4  岩棉板应符合现行国家标准《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686的有关规定。
3.1.6  中空内模金属网水泥内隔墙用配套材料应符合下列规定：

1 射钉应符合现行国家标准《射钉》GB/T 18981的有关规定；

2 安装用螺钉宜采用带燕尾的沉头自钻自攻螺钉，并应符合现行国家标准《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2的有关规定；

3用于加强方管与主体连接的膨胀螺栓应符合现行行业标准《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160的有关规定；

4 采用的其他配套材料应满足相应的国家或行业标准的要求。

3.2  中空内模金属网水泥内隔墙

3.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙的规格尺寸应符合表3.2.1的规定。

表3.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙的规格尺寸

	项目
	规格尺寸
	允许偏差（mm）
	检查方法

	墙体长度
	≤5m；

＞5m时应采取加强措施，具体见设计。
	±10
	参照现行国家标准《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451，用精度为1mm的钢卷尺量测，取三处测量数据的最大和最小值作为检测结果。

	墙体高度
	一般建筑≤4.5m；

＞4.5m时应采取加强措施，具体见设计；

墙体顶端为自由端时≤3.0m。
	±10
	

	墙体厚度
	90mm~240mm，具体见设计。
	±5
	


3.2.2  中空内模金属网水泥内隔墙的物理力学性能应满足表3.2.2的要求。

表3.2.2  中空内模金属网水泥内隔墙物理力学性能

	项目
	性能指标
	检验方法

	面密度
	≤110kg/m2
	应按现行国家标准《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451执行

	含水率
	≤12%
	

	抗冲击性能
	经5次抗冲击试验后，板面无裂纹
	

	抗弯破坏荷载
	不小于板材自重的1.5倍
	

	抗压强度
	≥3.5MPa
	

	软化系数
	≥0.8
	

	干燥收缩率
	≤0.6mm/m
	

	吊挂力
	≥1000N
	

	空气声隔音量
	≥40dB
	应按现行国家标准《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3执行

	耐火极限
	≥1h
	应按现行国家标准《建筑构件耐火试验方法 第1部分 通用要求》GB/T 9978.1执行

	放射性
	IRa≤1.0且Iγ≤1.0
	应按现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566执行


4  型式检验

4.0.1  有下列情况之一时，应进行型式检验：

1  中空内模金属网水泥内隔墙产品定型时；
2  中空内模金属网水泥内隔墙所采用的材料、规格尺寸或加工工艺改动时；
3  型式检验报告超过4年时。
4.0.2  中空内模金属网水泥内隔墙的型式检验应按本规程附录A的规定进行，当各项性能指标均满足表3.2.2的要求时，应评为合格。
5 设    计
5.1  一般规定
5.1.1  中空内模金属网水泥内隔墙设计时，宜根据建筑功能、使用环境等因素确定墙体的规格尺寸。设计人员应基于合格供应商的定型产品说明书和有效型式检验报告开展深化设计工作，并应符合建筑构造、结构和热工的要求及相关标准的规定。

5.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙四周应有可靠的结构体系，连接节点应具有适应主体结构变形的能力，并应采取可靠的防腐和防火措施。
5.1.3  隔墙顶部为自由端时，应符合下列规定：

1  墙体高度不应大于5m，并应在墙体顶端设置规格为50mm×30mm×2mm的镀锌方管压顶梁；
2  隔墙墙段长度≥8m或为2倍层高时，墙体应设置间距≤4m、规格为50mm×30mm×2mm的竖向加强镀锌方管。

5.1.4  墙体厚度为100mm，墙体高度大于4.5m时，水平方向应设置垂直距离≤3.5m的Φ3.5冷拔带肋钢丝加强。墙体厚度大于140mm，墙体高度大于4.5m时，水平方向应设置垂直距离≤3.5m、规格为70mm×50mm×2mm的加强方管。

5.1.5  隔墙门窗洞口处应设置增强龙骨并形成暗梁暗柱加强。

5.1.6  管道穿过中空内模金属网水泥内隔墙时，应采取隔声、防水等密封措施。

5.1.7  中空内模金属网水泥内隔墙防火应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。

5.1.8  中空内模金属网水泥内隔墙的隔声性能应符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118的有关规定。

5.2  构造设计
5.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙材料选配宜符合表5.2.1的规定。
表5.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙材料选配表
	墙体高度(m)
	≤3.5
	3.5~4.5
	4.5~6.0
	6.0~8.0
	8.0~10.0

	墙体长度(m)
	≥8
	≥8
	≥8
	≥7
	≥5

	竖龙骨规格及厚度(mm)
	50×20×0.4
	50×20×0.6
	50×20×0.8
	50×20×0.8
	50×20×0.8

	竖龙骨间距(mm)
	≤510
	≤510
	≤340
	≤340
	≤340

	竖向加强镀锌方管规格(mm)
	50×30×2
	50×30×2
	50×30×2
	50×30×3
	50×30×3

	竖向加强镀锌方管间距(m)
	≤4
	≤4
	≤4
	≤3.4
	≤2.7

	边龙骨规格及厚度(mm)
	∟30×0.6
	∟30×0.6
	∟30×0.6
	∟30×0.6
	∟30×0.6

	横龙骨规格及厚度(mm)
	50×15×0.8
	50×15×0.8
	50×15×0.8
	50×15×0.8
	50×15×0.8


5.2.2  横龙骨、边龙骨与主体的连接应采用射钉，固定点间距不得大于600mm。
5.2.3  竖龙骨长度不够时，应采用抽芯铆钉连接，搭接长度不应小于50mm，离搭接边缘不小于20mm的位置，用射钉固定。竖龙骨接头处的三个槽面均需固定。安装时搭接点相互错开，上下错开距离不小于1m。
5.2.4  金属网搭接时，搭接长度不应小于100mm。

5.2.5  龙骨与龙骨的连接节点(图5.2.5)，应用带燕尾的沉头自钻自攻螺钉作为连接件，每个连接点一个带燕尾的沉头自钻自攻螺钉。
[image: image1.png]B4.2.4 EBERBAR
4.2.5 FIAHE T TR AL RN MR T (B 4.2.5 1)
(H4.2.5-2) (E4.2.5-3),

@TRE
M4.2.5-1 90mm FHTRE




图5.2.5  龙骨连接节点示意图

5.2.6  直角墙、丁字墙、十字墙转角处应增设增强龙骨。
5.2.7  对墙体的隔声和保温有特殊要求时，可在金属网片中间填置隔声或保温材料。隔声材料应按要求敷设，保温材料应填满填实，绑扎网片的镀锌铁丝必须穿过填充材料绑扎牢靠。
5.2.8  门窗洞口处理应符合下列要求：

1  门洞和窗洞龙骨应包括竖向和横向龙骨，使用加强龙骨时龙骨开口应朝向洞口；龙骨与洞口成品而距离为60mm~80mm(当隔墙厚为90mm~130mm时)、100mm(当隔墙厚为140mm~150mm时)、175mm(当隔墙厚为160mm~240mmn时)；
2  门窗洞口网片安装时应长出洞口增强龙骨，距离洞口成品面20mm(抹灰层厚度)，并采用1:3水泥砂浆抹压平整密实，形成暗梁暗柱；
3  当墙厚为160mm~240mm时，应采用U型网片进行封口，同时采用1:2.5水泥砂浆抹压平整密实。
4  洞口两侧必须用ST-4增强龙骨进行加固，60mm范围内用水泥砂浆将金属网片中空内模填实，形成暗柱。洞口顶部(底部)附加ST-1横龙骨固定，并用22#镀锌铁丝与楼板底部ST-1横龙骨绑扎，每个绑扎点缠绕三道，且绑扎点间距≤500mn。采用水磨石、大理石踢脚板时，可直接粘贴。采用木质或塑料踢脚板时，可使用射钉固定。

5.2.9  中空内模金属网水泥内隔墙上需要吊挂重物时，应在吊挂范围的金属网片内模中填实C20细石混凝土。
5.2.10  开关、插座及接线盒等管线可预埋在中空内模金属网片中，应采用22#镀锌铁丝与中空内模金属网片绑扎牢固，并采用水泥砂浆卧牢，不得有松动。线路也可作露明设计。

5.2.11  竖向管线可预埋在中空内模金属网片中，并按要求填灌一定高度的C20细石混凝土。暗敷的水平管线长度不得大于500mm，且应及时用22#镀锌铁丝将设备管线固定在中空内模金属网片上，并用水泥砂浆卧牢。在装修时如需穿设备管线，应避免在墙体内穿管线而破坏墙体。给排水管线也可作露明设计。

5.2.12  中空内模金属网水泥内隔墙用于卫生间或厨房等有防潮、防水要求的环境时，墙面应采用防水砂浆或墙面贴瓷砖处理，墙体根部应设置高150mm~200mm的C20细石混凝土墙垫。

5.2.13  凡墙体有外露铁件应做防锈处理，有预埋的木块（木砖）应做防腐处理，有开槽或开口的部位均应采用水泥砂浆抹灰或回填。

6 施    工
6.1  一般规定

6.1.1  中空内模金属网水泥内隔墙工程的施工应在主体结构质量验收合格后进行。
6.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙工程的施工应编制专项施工方案并实施，安装工程应与水、电工程密切配合，协调施工。

6.1.3  施工的操作人员应经专业培训后上岗。

6.1.4  中空内模金属网水泥内隔墙产品供应单位应提供有效的型式检验报告。

6.1.5  进场材料应提供产品质量证明文件，满足所提供型式检验报告的要求，并对其外观质量、规格型号、技术性能及数量进行验收，验收应做记录并办理监理的签认手续。

6.1.6  中空内模金属网水泥内隔墙工程的施工应符合设计要求，不得违反设计文件擅自改动主体、承重结构或主要使用功能。未经设计部门确认和有关部门批准不得擅自拆改水、暖、电、燃气、通讯等配套设施。

6.1.7  产品储存、包装及运输应符合下列要求：

1  金属网经质检员验收合格后方可打包，每包10张。仓库内应堆放整齐，高度不得超过40包；
2  库房内应保持清洁、干燥、通风，不允许同时储存腐蚀性化学产品；

3  产品运输的车厢应清洁、干燥、无污染物，敞车运输时，必须用防雨布盖好，保证材料不被雨(雪)侵入。

6.1.8  墙体施工期间及完工后24h内，施工环境温度不应低于5℃，当必须在低于5℃气温下施工时，应采取有效措施保证工程质量。

6.2  施工工艺

6.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙施工工艺流程应符合下列程序：

施工准备→测量放线→龙骨安装→网片安装→水电配管→抹灰养护。
6.2.2  施工准备应符合下列规定：

1  依据图纸进行现场测量，统计墙体工程量、墙体尺寸、材料用量以及机具设备，绘制金属网布置图，同时确定各种配管的位置、种类和数量，编制《材料计划表》；
2  编制劳动力计划，并确定施工队伍。

3  对施工的操作人员进行技术、安全培训与交底。
6.2.3  测量放线应符合下列规定：

1  放线前，应将与中空内模金属网水泥内隔墙相接的主体梁、柱及地面打扫干净，清理浮灰和砂浆，露出结构实体；
2  以工程委托方提供的测量基准点，弹出墙体的轴线及墙厚，确定中空内模金属网水泥内隔墙交叉位置的中心点

3  门窗、洞口的尺寸、水平位置及高度在放线时应同时标出；

4  依据安装图纸确定配管及管线位置；

5  放线结束后应进行技术复核，确保合格后再进行下道工序。
6.2.4  龙骨安装应符合下列要求：

1  龙骨与主体的连接必须牢固可靠。金属网片与墙体龙骨连接、金属网片之间连接构造应符合设计规定和本规程的规定；
2 按照放线，用膨胀螺栓将横龙骨与地面、楼顶板或梁连接固定，固定点间距不应大于500mm。
3  用膨胀螺栓或射钉将边龙骨与主体墙或柱连接固定，固定点间距不应大于500mm边龙骨外侧边与隔墙中轴线重合；安装L形边龙骨时，其朝向要一致，当隔墙与主体墙、柱外边平齐时，在接缝处应附加金属网片，宽度200mm，长度通长；
4  竖向龙骨安装间距应符合本规程表5.2.1中空内模金属网水泥内隔墙材料选配表规定；
5  门窗侧洞口安装增强龙骨，洞口顶安装横龙骨，其长度比洞口每边伸长30mm。用22#铁丝绑扎三道，间距不大于500mm。门洞过梁两侧附加八字网，用20cm×40cm的平钢网；
6  直角墙、丁字墙、十字墙转角处的龙骨安装应严格按设计要求布置；
7  龙骨长度不够时两龙骨相扣，搭接长度为60mm，用带燕尾的沉头自钻自攻螺钉固定，至少应有四个固定点。安装时搭接部位应相互错开，上下错开距离不应小于1m；
8  竖向加强方管顶端和底端与主体的连接、墙体顶部为自由端时的压顶方管与主体的连接均应采用膨胀螺栓。压顶方管用钢网包裹后抹灰形成压顶梁；
9  龙骨、加强方管垂直度和龙骨安装位置偏差应符合本规程7.3节的质量要求。
10  安装完毕后，应检查固定件定位、垂直度、连接情况等，对不符合要求及错误处应及时整改，确保下道工序顺利进行。
6.2.5  网片安装应符合下列规定：

1  金属网片应从两边开始向中间依次拼装，对于不足一块的金属网片应放置于墙体中部。相邻金属网片用22#镀锌铁丝绑扎固定，绑扎固定间距不大于300mm；
2  两侧金属网与龙骨连接应采用燕尾丝或用22#镀锌铁丝绑扎（如图6.2.5-1），固定点上下左右间距为300mm~400mm，洞口处固定间距为200mm~250mm；
3  金属网片安装方向应保持肋筋为水平方向，搭接缝上下错开不小于1/3网片长度；

4  金属网片竖向搭接为相邻V型槽叠加。水平方向搭接长度不应小于20mm；

5  两侧金属网片安装，必须是波峰相对、梯型槽相对，左右偏移应小于5mm；
6  金属网片应与主体墙面、地面和顶板靠实。
7  安装完毕后，应检查平整度、连接情况等，对不符合要求及错误处应及时整改，确保下道工序顺利进行。
6.2.6  水电配管应符合下列规定：

1  立管应敷设在凹槽或孔内，并用22#镀锌铁丝绑扎，间距不大于500mm；
2  水平管线布管时，用航空剪或切割机进行切割，网片裁开后应向上翻起，待水平管布好后再扳下绑扎牢固；
3  当水平管线布管长度大于500mm时，应采用单边布管，避免将龙骨全部截断，龙骨截断截面不应大于龙骨宽度的一半。若龙骨截断时，在截断处应补网加固；
4  当两侧同时布水平管时，两根水平管的高差应不小于300mm；
5  当水电管超出网片时必须用平网包裹，但必须保证在粉刷时，平网能完全粉刷在砂浆内；
6  接线盒等安放时，将网片铰开放入，并用水泥砂浆卧实；
7  安装完成后，进行隐蔽验收，合格后方可进入下道工序。
6.2.7  金属网片、龙骨的安装，配管、线盒连接件、保温材料的设置等按要求施工完后，应进行隐蔽工程验收。
6.2.8  抹灰养护分填槽、打底和抹面三道工序进行，并应符合下列规定：

1  填槽用1:2.5水泥砂浆，可适当加入防裂纤维，将凹槽填平，填槽顺序自下而上。填槽时砂浆不应高出波峰网片，以免影响后续打底抹灰，造成砂浆过厚。同时将门窗洞口的横梁和门窗竖向边用水泥砂浆填实，形成门窗结构框架并预留20mm抹灰层。填槽结束后应养护不少于24h，方可进行打底抹灰；
2  打底用1:3水泥砂浆，可适当加入防裂纤维，预防隔墙与主体结构连接干缩裂缝，在易发生裂缝处加平网补强。抹灰顺序为自下而上，以不露网片及龙骨为宜，厚度约10mm。打底灰表面留成粗糙毛面以便于同面层结合，打底结束后，应养护不少于24h；
3  抹面用1:3水泥砂浆，平按没有明显痕迹时方可进行施工，抹面前先吊好垂直、套方、找好规矩，按照墙体设计厚度贴好灰饼并冲筋，然后抹面成活并按设计要求做相应的光洁度处理；
4  中空内模金属网水泥内隔墙与主体结构的交接处抹灰应采取柔性防裂措施。抹面层时，在墙体与主体交界处埋设5mm×5mm分隔条，面层抹灰完成后把分隔条取出，装饰涂料前用建筑硅酮密封胶填实处理；
5  冬期施工时，应制定冬期施工方案以保证抹灰质量；
6  墙体抹灰，当墙段长度大于5m，或高度超过5m时，应设置分格缝。
6.2.9  中空内模金属网水泥内隔墙墙面抹灰结束后，应进行不少于7天的洒水养护，每天养护不少于2次，并做好成品保护。
7 检验与验收
7.1 一般规定
7.1.1  中空内模金属网水泥内隔墙工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300、《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210的有关规定。
7.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙检验批的划分及抽查数量应符合下列规定：

1  每50间（大面积房间和走廊按隔墙的墙面30m2为一间）应划分为一个检验批，不足50间也应划分为一个检验批；

2  每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间；不足3间时应全数检查。
7.1.3  中空内模金属网水泥内隔墙工程应对龙骨连接、金属网的连接、间距、填充料及配管、埋件等隐蔽工程项目按设计要求进行验收，并填写隐蔽工程验收记录。

7.1.4  中空内模金属网水泥内隔墙工程检验批质量合格应符合下列规定：

1  检验批应按主控项目和一般项目验收；

2  主控项目的质量经抽样检验均应合格；

3  一般项目抽查样本的80%以上应符合本规程的规定。其余样本不得有影响使用功能或明显影响装饰效果的缺陷，其中有允许偏差的检验项目，其最大偏差不得超过本规程规定允许偏差的1.5倍；
4  检验批质量应按本规程的7.2节和7.3节的要求验收，并填写质量验收记录表。

7.1.5  中空内模金属网水泥内隔墙工程分项工程质量验收合格应符合下列规定：

1  所含检验批的质量均应验收合格；

2  所含检验批的质量验收记录应完整。

7.1.6  中空内模金属网水泥内隔墙质量验收时，应检查下列文件和记录：

1  设计文件、图纸会审记录、设计变更等；

2  设计与施工执行标准、文件；

3  材料及配件产品质量合格证、材质证明、出厂检验报告、有效期内的型式检验报告及进场验收记录等；
4  各项隐蔽工程验收记录；
5  施工质量验收记录；
6  施工记录；
7  其他必须提供的资料。
7.1.7  对有隔声、阻燃等特殊要求的中空内模金属网水泥内隔墙，应提供板材相应性能检测报告，并符合现行国家标准《民用建筑隔声设计规范》GB 50118和《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624的规定。
7.1.8  中空内模金属网水泥内隔墙用于节能墙体时，其质量应符合《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411的规定。

7.2  主控项目

7.2.1  中空内模金属网水泥内隔墙所用材料和半成品的品种、规格、外观质量、技术性能必须符合设计要求、本规程及有关标准规定。

检验方法：检查产品合格证、有效期内的型式检验报告和进场验收记录。

检查数量：全数检查。

7.2.2  中空内模金属网水泥内隔墙安装所需连接件的位置、数量及连接方法应符合设计要求。
检验方法：观察，直尺测量，检查隐蔽工程验收记录。
检查数量：全数检查。
7.2.3  中空内模金属网水泥内隔墙安装应牢固，竖向龙骨应垂直，与主体连接的龙骨，其固定点间距不应大于600mm。龙骨和金属网连接应满足要求。
检验方法：观察，直尺测量，查看膨胀螺栓和射钉是否牢固。
检查数量：全数检查。
7.2.4  中空内模金属网水泥内隔墙安装位置应正确，应保证金属网的垂直度和轴线准确竖向凹槽应保持在一条垂直线上。

检验方法：吊线及尺量检查。
检查数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。
7.2.5  金属网片竖向和横向搭接宽度应符合设计要求。
检验方法：观察，直尺测量。
检查数量：每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。
7.2.6  喷浆抹灰所用材料品种和性能应符合设计要求，水泥凝固时间和安全性复验合格。砂浆配合比及掺入物应符合设计要求。

7.2.7  喷浆和抹灰应分层进行，老墙、新墙交接处应增加金属网以加强，加强网搭接长度不应小于100 mm。

7.2.8  墙面转角应用加强龙骨及加强金属网片补强。

7.2.9  墙面粉刷层间应粘结牢固，无起壳和裂缝。
7.3  一般项目

7.3.1  金属网安装的允许偏差和检验方法应符合表6.3.1的规定。
表7.3.1  金属网安装的允许偏差和检验方法

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	龙骨安装位置
	±5
	尺量

	龙骨安装垂直度
	±5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	金属网平整度
	±5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	金属网垂直度
	±5
	用2m托线板和尺检查

	绑扎点间距
	±10
	尺量

	门窗洞口尺寸
	±5
	用卷尺测量

	内模构架厚度
	±5
	尺量


7.3.2  中空内模金属网水泥内隔墙的允许偏差和检验方法应符合表6.3.2的规定。
表6.3.2  中空内模金属网水泥内隔墙的允许偏差和检验方法

	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	表面平整度
	5
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	阴阳角垂直度
	4
	用2m托线板和直尺检查

	立面垂直度
	5
	用2m托线板和直尺检查

	阴阳角方正
	4
	用200mm方尺检查

	轴线位移
	5
	用卷尺测量

	门窗洞口
	±5
	用卷尺测量


7.3.3  中空内模金属网水泥内隔墙抹灰应符合以下规定：

1  表面应平整、光滑、洁净，不得起皮、掉角、起鼓或出现裂缝；
2  接槎应顺直、平滑，色泽一致，分格缝清晰；

3  转角，孔槽盒周围抹灰表面应整齐、光滑，明装管道后的抹灰应平整，暗装管线处间隙填嵌密实，墙外表应不留痕迹；

4  门窗和洞口缝隙填补密实；

5  内隔墙与主体结构接缝应填密实，不应出现干缩裂缝；

6  抹灰总厚度应符合设计要求。
检验方法：观察检查，检验尺检查。
7.3.4  中空内模金属网水泥内隔墙上孔洞、槽、盒应位置正确，套割吻合，边缘整齐。
检验方法：观察检查，尺量检查。

7.3.5  中空内模金属网水泥内隔墙内填充材料应干燥，填充应密实、均匀，无下坠。

检验方法：轻敲检查，检查隐蔽工程验收记录。

7.3.6  一般项目各条的检查数量为每个检验批应至少抽查10%，并不得少于3间，不足3间时应全数检查。

附录A  中空内模金属网水泥内隔墙型式检验报告式样
A.0.1 中空内模金属网水泥内隔墙型式检验报告应包括下列两部分：

1  中空内模金属网水泥内隔墙技术参数，包括材料、规格、尺寸、构造等。

2  中空内模金属网水泥内隔墙物理力学性能。
A.0.2 中空内模金属网水泥内隔墙型式检验报告宜按表A.0.2-1、表A.0.2-2的式样执行。
表A.0.1-1  中空内模金属网水泥内隔墙技术参数
	样品名称
	
	送检数量
	
	送检日期
	

	送检单位
	
	检测地点/日期
	

	墙体规格尺寸设计参数
	示意图（可附页）：

	墙体实测尺寸
	项目
	实测值（mm）
	尺寸偏差（mm）

	
	墙体长度（mm）
	
	
	
	

	
	墙体高度（mm）
	
	
	
	

	
	墙体厚度（mm）
	
	
	
	

	轻钢龙骨

	品种
	断面形状
	规格(mm)
	镀锌层厚度(mm)
	双面镀锌量(g/m2)
	抗冲击试验
	静载试验

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	金属网

	中空内模金属网片产品标记
	（参照GB/T33275）

	网目尺寸
	
	镀锌量
	

	波峰间距
	
	波峰高度
	

	备注：


表A.0.1-2  中空内模金属网水泥内隔墙物理力学性能

	样品名称
	
	送检数量
	

	送检单位
	
	检测地点/日期
	

	试件制作地点
	
	试件制作监督人
	

	项目
	1
	2
	3
	要求指标
	单项判定

	面密度（kg/m2）
	
	
	
	
	

	含水率（%）
	
	
	
	
	

	抗冲击性能
	
	
	
	
	

	抗弯破坏荷载
	
	
	
	
	

	抗压强度（MPa）
	
	
	
	
	

	软化系数
	
	
	
	
	

	干燥收缩率
	
	
	
	
	

	吊挂力（N）
	
	
	
	
	

	空气声隔音量（dB）
	
	
	
	
	

	耐火极限（h）
	
	
	
	
	

	放射性
	
	
	

	备注
	

	评定结论
	

	检验单位
	
	试验日期
	

	负责人
	
	校核
	
	试验员
	


注：试件制作监督人应为检测单位人员。

本规程用词说明
    1  为便于在执行本规程条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

       1） 表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2   规程中指明应按其它有关标准执行时的写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

引用标准名录

1 《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T10801.1

2 《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（XPS）》GB/T 10801.2

3 《建筑用轻钢龙骨》GB/T 11981

4 《建筑用砂》GB/T 14684

5 《建筑用卵石、碎石》GB/T 14685

6 《十字槽沉头自钻自攻螺钉》GB/T 15856.2

7  《通用硅酸盐水泥》GB 175

8 《建筑绝热用玻璃棉制品》GB/T 17795

9 《射钉》GB/T 18981

10 《建筑用岩棉绝热制品》GB/T 19686

11 《声学 建筑和建筑构件隔声测量 第3部分：建筑构件空气声隔声的实验室测量》GB/T 19889.3
12 《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451

13 《预拌砂浆》GB/T 25181

14 《钢板网》GB/T 33275-2016

15  《建筑设计防火规范》GB 50016

16  《民用建筑隔声设计规范》GB 50118

17  《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210

18  《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300

19  《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411

20  《建筑材料放射性核素限量》GB 6566

21  《混凝土外加剂》GB 8076

22  《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB 8624

23 《建筑构件耐火试验方法 第1部分 通用要求》GB/T 9978.1

24 《混凝土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG 160

25 《混凝土用水标准》JGJ 63

26 《抹灰砂浆技术规程》JGJ/T 220

中国土木工程学会标准
中空内模金属网水泥内隔墙应用技术规程

T/CCES XX－201X
条 文 说 明

目  次
241 总则


252 术语


263 性能要求


263.1 材料


263.2 中空内模金属网水泥内隔墙


275 设计


275.2 构造设计


286 施工


286.1 一般规定


286.2 施工工艺


297 检验与验收


297.1 一般规定





1  总  则

1.0.1  墙体改革以来，新材料、新工艺不断涌现，其中非承重墙逐渐由传统的砌筑方式转向以轻质骨架与板材结构制成的轻质隔墙方向发展。中空内模金属网水泥内隔墙就是其中的一种，由于具有自重轻、施工简便、造型灵活、适合工业化生产等特点，且具备良好的适应性、经济效益和节能效果，受到市场的普遍接受。编制本标准的目的是为了规范中空内模金属网水泥内隔墙工程的工程应用，规范设计、施工、工程检验与验收，提高中空内模金属网水泥内隔墙工程施工质量，做到技术先进、安全可靠、经济合理、确保质量，促进中空内模金属网水泥内隔墙相关技术的发展，编制本规程。
1.0.2  除了少数工程中的隔墙因各种原因，仍旧采用各种传统砌体材料外，大多数工程中的隔墙都会采用各种轻质材料或者自重较轻的构造形式。中空内模金属网水泥内隔墙广泛应用于各类新建、扩建、改建和室内装饰等工程中。当中空内模金属网水泥内隔墙用于飘窗、阳台、空调板封闭墙体、主体外部造型墙体、交通和市政工程等非承重墙体时，可参照本规程执行。中空内模金属网水泥内隔墙为非承重墙体构件，不受抗震和使用建筑高度限制。因为其自重轻，可以减轻对楼板的荷载，也便于室内空间分隔的灵活布置。墙身厚度往往比较薄，有利于增加房间的有效使用面积。中空内模金属网水泥内隔墙的采用有利于建筑工业化的实现。考虑到中空内模金属网水泥内隔墙中有金属网和龙骨，不宜用于长期处于浸水和化学侵蚀环境的建筑部位。

2 术  语
2.0.2  采用冷轧钢板或优质热浸锌钢带经过冲压、扩拉等工艺制成的呈波纹状钢板网，与轻钢龙骨连接固定形成受力网架。利用钢板网楔形断面和网孔固定砂浆。

3  性能要求
3.1  材  料
3.1.1~3.1.6  生产中空内模金属网水泥内隔墙的原材料种类较多，包括金属网、水泥、砂、石、水、轻钢龙骨等，这些原材料均应符合相关标准的规定。

按现行国家标准《钢板网》GB/T 33275的规定，制作金属网的材料应符合相对应的国家现行标准，如《碳素结构钢和低合金结构钢热轧薄钢板和钢带》GB 912、《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB 3274、《连续热镀锌钢板及钢带》GB/T 2518、《不锈钢冷轧钢板和钢带》GB/T 3280、《不锈钢热轧钢板和钢带》GB/T 4237、《低碳钢冷轧钢带》YB/T 5059-2013等。在保证产品性能的条件下，如采用其他材料应符合相应的国家或行业标准要求。

3.2  中空内模金属网水泥内隔墙
3.2.2  传统的抹灰施工中，轻隔墙开裂是一个难以避免的质量通病，原因在于墙体通缝、接缝太多，或是材料本身含水率太大，故应控制含水率指标。

墙体应具有防火性能，有效地隔离各防火区，确保人员有充足的时间逃生，性能指标表现为燃烧性能和耐火极限。

与普通140mm砖墙32dB的隔音效果相比，本规程对中空内模金属网水泥内隔墙产品提出了更高的要求，根据工程实践经验，这类墙体的隔声指数可大于40dB。

作为一种室内装饰装修材料，中空内模金属网水泥内隔墙应具有可控的放射性指标。根据现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的规定，室内装饰装修材料的天然放射性核素镭-226、钍-232、钾-40的放射性比活度，应同时满足IRa≤1.0和Iγ≤1.0。
5  设  计
5.2  构造设计
5.2.3~5.2.4  竖向龙骨和金属网的搭接是无法避免的。竖向龙骨和金属网的搭接对金属网的整体性能影响很大，是控制墙体质量的关键点之一。当搭接长度过短时，可能导致墙体的骨架整体性下降，搭接薄弱处还可能出现开裂。通过施工实践，采用竖向龙骨搭接处，搭接长度不应小于50 mm，离搭接边缘不小于20 mm的位置，用射钉固定。竖向龙骨接头处的三个槽面均需固定。经过试验，金属网之间的搭接长度为 100 mm 时，对施工质量影响非常小。

5.2.7  墙体有隔声特殊要求时，可在金属网片中间填充玻璃棉、岩棉等吸声材料；墙体有保温特殊要求时，可在金属网片中间填充聚苯乙烯泡沫塑料等保温材料。
5.2.9  吊挂设计要求，中空内模金属网水泥内隔墙上需要吊挂重物时，应在吊挂范围的金属网片内模中填实C20细石混凝土，待达到设计强度后，安装膨胀螺栓吊挂物品。

5.2.10  电气设计要求。
5.2.11  给排水设计要求。
5.2.12  卫生间、厨房内隔墙根部由于长期处于潮湿状态，为防止隔墙板根部受潮后渗入网墙空腔内，应设计防潮防水的构造措施，在中空内模金属网水泥内隔墙抹水泥砂浆之前在墙体根部浇筑高150mm~200mm的C20细石混凝土墙垫，防止潮湿房间的水渗出。
6  施  工
6.1  一般规定
6.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙所采用的金属网表面特有的凹槽设计使水、电预埋管线变得极其方便，只需随着网铁安装过程进行预埋即可。在施工时，比传统砌筑可大大缩短工期，节约大量的综合劳动力成本。但此优势的发挥要特别注意中空内模金属网水泥内隔墙工程的施工与水、电工程密切配合，协调施工，避免返工误工。
6.1.3  现场施工是影响中空内模金属网水泥内隔墙施工质量的最关键因素。施工操作人员上岗前，应经专业培训，培训一般由中空内模金属网水泥内隔墙产品和技术提供单位的专业技术人员组织。

6.2  施工工艺
6.2.2  施工前应做好充分的准备。根据《材料计划表》采购和准备相关原材料和机具，进场的材料均应经过检验并满足相关标准的要求，常用的施工机具有射钉枪、射弹、切割锯、电焊机、铁剪刀、移动脚手架、水准仪等。编制合理的劳动力计划及确定施工队伍，确保施工进度计划。通过施工图纸、设计说明、其他设计文件、图集、专项施工方案等技术和安全培训，确保施工质量与安全。

7  检验与验收

7.1  一般规定

7.1.2  中空内模金属网水泥内隔墙是装饰装修分部工程中的一个分项工程，分项工程检验批的划分及抽查数量应符合本规定。
PAGE  

